Nasz znak: KI.341-3.2/2009 					      Gubin, 01.04.2009 r.

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na robotę budowlaną „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej     nr 2 w Gubinie”

Wyjaśnienia dotyczące następującego pytania:

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełniającą warunki postępowania nawierzchnię poliuretanową typu natrysk o wartości odporności na uderzenie powierzchnia odcisku kulki 600 ± 80 mm.

Zamawiający żąda konkretnego i oznaczonego produktu jakim jest nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR SP, bowiem żaden inny produkt nie spełnia wskazanych przez Zamawiającego parametrów.

Opisane przez Zamawiającego parametry badane SA tylko i wyłącznie przez ITB. Parametry techniczne określone przez Zamawiającego są przepisane z aprobaty technicznej ITB AT-15-4953/2001 r. Nie wiadomo co to są parametry minimalne, może to prowadzić do dowolnego uznania czy jakiś element opisu technicznego jest lepszy bądź gorszy od opisanego, aprobata ta dotyczy konkretnego wyrobu nawierzchni CONIPUR SP a nie typu produktu.

Dla przykładu w przypadku parametru odporności na uderzenie – powierzchnia odcisku kulki ma wynosić 500 ± 50 mm2, stan powierzchni – brak wgnieceń i spękań. Natomiast nawierzchnie stosowane na obiektach tożsamych posiadają wyniki ca 400 – 800 mm2, stan powierzchni – brak wgnieceń i spękań. Zestawienie parametru odporności na uderzenie z parametrem twardości według metody Shore’a pokazuje, że nawierzchnia uzyskująca wynik odporności na uderzenie 500 mm2 (tolerancja 25) posiada twardość (Sch.A.) na poziomie 65 (tolerancja 5), natomiast nawierzchnia z odpornością na uderzenie 600 mm2 (tolerancja 80) posiada twardość  (Sch.A.) na poziomie 64 (tolerancja 2). Dlatego też istnieją nawierzchnie posiadające wymaganą twardość (Sch.A.) 65 przy wyniku odporności na uderzenie kulki 600 mm.

Nawierzchnie wysokiej klasy posiadają wynik ok. 600 mm. Dodatkowo należy wskazać, że nawierzchnie o parametrze 600 ± 80 mmm posiadają certyfikat IAAF, uprawniający do rozgrywania zawodów klasy międzynarodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w przetargu parametry nawierzchni poliuretanowej, w szczególności parametr odporności na uderzenie w wielkości 550mm2  ±50. Oceny zgodności proponowanej nawierzchni poliuretanowej z wyspecyfikowaną dokonywać będzie komisja podczas przetargu.

Nawierzchnie o parametrach pokrywających oczekiwany zakres odporności na uderzenie oraz lepszych (np. 600mm2  ±80) będą uznawane za spełniające wymagania specyfikacji technicznej, tym bardziej jeśli podparte będą stosownymi certyfikatami.